| الشركة العامة لمصفاة حمص الموضوع : قرميد حراري رقم الملف مديرية الصيانات الهندسية |  | GE . COMPANY OF HOMS REFINERY Sub : BRICK File no. : By : Maintenance Engineering Management |
| --- | --- | --- |

| دفتر الشروط الفنية لتوريد قرميد حراري | Book Of Technical Condition To Supply BRICK |
| --- | --- |

| Page (1 of 4) | Fax : +963 31 4572610 / 4572611 P.O.BOX : 352/355 Homs - Syria | Tel : +963 31 2470101(1-2-3)/ 2516401 Email : homsrefinery@mail.sy |
| --- | --- | --- |

| أنواع القرميد الحراري المطلوب و كمياته |  | The types of BRICK and quantities |
| --- | --- | --- |
| النوعية | الكمية | الصنف |  | KIND | QUANTITY | CLASS |
| II | 100 | SA 44 |  | II | 100 | SA 44 |
| S-I | 200 | SA 51 |  | S-I | 200 | SA 51 |
| S-I | 100 | SA 63 |  | S-I | 100 | SA 63 |
| SL-I | 500 | SA 66 |  | SL-I | 500 | SA 66 |
| S-III | 300 | SA 77 |  | S-III | 300 | SA 77 |
| SL-I | 1000 | SA 83 |  | SL-I | 1000 | SA 83 |
| SL-I | 1000 | SA 84 |  | SL-I | 1000 | SA 84 |
| SL-I | 1000 | SA 85 |  | SL-I | 1000 | SA 85 |
| S-II | 600 | SA 87 |  | S-II | 600 | SA 87 |
| S-II | 500 | SA 91 |  | S-II | 500 | SA 91 |
| S-II | 2000 | SA 92 |  | S-II | 2000 | SA 92 |
| S-II | 2000 | SA 93 |  | S-II | 2000 | SA 93 |
| S-II | 200 | SA 95 |  | S-II | 200 | SA 95 |
| S-II | 200 | SA 96 |  | S-II | 200 | SA 96 |
| S-II | 200 | SA 97 |  | S-II | 200 | SA 97 |
| SL-I | 300 | SA 98 |  | SL-I | 300 | SA 98 |
| K-II | 500 | SA 113 |  | K-II | 500 | SA 113 |
| K-II | 500 | SA 114 |  | K-II | 500 | SA 114 |
| S-I | 500 | KT-251 |  | S-I | 500 | KT-251 |
| S-I | 500 | KT-252 |  | S-I | 500 | KT-252 |
| S-I | 100 | KT-252a |  | S-I | 100 | KT-252a |
| S-I | 150 | KT-253a |  | S-I | 150 | KT-253a |
| S-I | 200 | KK-18 |  | S-I | 200 | KK-18 |
| S-I | 5000 | P2 |  | S-I | 5000 | P2 |

| Page (3 of 4) | Fax : +963 31 4572610 / 4572611 P.O.BOX : 352/355 Homs - Syria | Tel : +963 31 2470101(1-2-3)/ 2516401 Email : homsrefinery@mail.sy |
| --- | --- | --- |

TECHNICAL SPECIFICATION OF BRICK

| KII | SL-I | SIII | SII | SI | II | BRICK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9-2.1 | 2-2.2 | - | Bulk density (g/cm3) |
| 1480 | 1140 C0 | 1330 | 1370 | 1410 C0 | 1400 C0 | Resistance to deformat (min) 2kg/cm2 |
| 250 | 20 | 100 | 100 | 100 | - | Compressive strength under normal temperature (min) kg/cm2 |
| 52% 2% | - - | 35% 3.5% | 37% 2.5% | 40% 2.3% | 32% - | Al2O3 (min) Fe2O3 (max) |

المواصفات الفنية للقرميد الحراري

| KII | SL-I | SIII | SII | SI | II | قرميد حراري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9-2.1 | 2-2.2 | - | الوزن الحجمي (g/cm3) |
| 1480 | 1140 C0 | 1330 | 1370 | 1410 C0 | 1400 C0 | المقاومة الحرارية للتغيرات تحت ضغط 2kg/cm2 (min) |
| 250 | 20 | 100 | 100 | 100 | - | مقاومة الضغط عند الحرارة العادية Kg/cm2(min) |
| 52% 2% | - - | 35% 3.5% | 37% 2.5% | 40% 2.3% | 32% - | Al2O3 (min) Fe2O3 (max) |

| Page (3 of 4) | Fax : +963 31 4572610 / 4572611 P.O.BOX : 352/355 Homs - Syria | Tel : +963 31 2470101(1-2-3)/ 2516401 Email : homsrefinery@mail.sy |
| --- | --- | --- |

ملاحظات  :

| - كافة أنواع القرميد يجب أن تكون معالجة حرارياً . - مرفق المخططات الخاصة بكافة أنواع القرميد . - الطلبية قابلة للتجزئة . | - All kinds of BRICK must be refractory brick . - Drawings for all kinds of bricks are attached . - The Tender is divisible . |
| --- | --- |

| Page (4 of 4) | Fax : +963 31 4572610 / 4572611 P.O.BOX : 352/355 Homs - Syria | Tel : +963 31 2470101(1-2-3)/ 2516401 Email : homsrefinery@mail.sy |
| --- | --- | --- |