شركة مصفاة حمص Homs Refinery Company الموضوع : توريد صودا كاوية صلبة subject : delivery caustic soda ( solid ) مديرية :الطاقة by: Directorate of energy

| 1- الكمية : 750 طن 2-المواصفات الفنية : - النقاوة ( التركيز ) : 98 % كحد أدنى - الشكل الفيزيائي : صودا صلبة بأنواعها (صب أو قشور ) 3- التراكيز القصوى للشوائب محسوبة على أساس 100% ماءات الصوديوم : - الكربونات : 10000 جزء في المليون كحد أقصى على شكل Na2CO3 - الكبريتات : 1500 جزء في المليون كحد أقصى على شكل Na2SO4 - الكلوريدات : 3000 جزء في المليون كحد أقصى على شكل NaCl - الحديد : 60 جزء في المليون كحد أقصى - المواد غير الذوابة في الماء :500 جزء في المليون كحد أقصى - السيلكا : 100 جزء في المليون كحد أقصى على شكل SiO2 4- التغليف : في حال الصلبة : صب يجب أن تكون المادة معبأة ضمن براميل حديدية جديدة محكمة الإغلاق وملائمة للتخزين . وزن البرميل 200 – 400 كغ . ب – في حال الصلبة قشور يجب أن تكون معبأة في أكياس من مادة البولي ايتلين وأن يكون الوزن من (25-50 ) كغ للكيس الواحد 5- التوريد : يجب أن يتم التوريد على دفعة واحدة 6- يتم استلام المادة الموردة بعد تحليلها في مخابر مصفاة حمص للتأكد من مطابقتها لدفتر الشروط الفنية المطلوبة . 7- العرض الفني يجب أن يتضمن النشرات الفنية الخاصة بالمادة مع بيان بلد المنشأ واسم الصانع الأصلي للمادة. 8- يقع على عاتق العارض تقديم تجهيزات ومعدات الإذابة لموقعي إذابة في حال كانت المادة المعروضة على شكل قشور وهي على الأقل – خزان اذابة سعة 8م3على الاقل عدد اثنان خلاط باستطاعة مناسبة عدد اثنان مضخة صودا باستطاعة مناسبة عدد اثنان انتهى | 1 - Quantity : 750 Tons 2 – Specifications: - Purity : 98% min - Physical form : soda (solid or flakes) 3 – Max . Limits of impurities based on 100% NaOH : -Carbonate : 10000 ppm as Na2CO3 Max - Sulphate : 1500 ppm as Na2SO4 Max - Chloride : 3000 ppm as NaCl Max - Iron : 60 ppm Max - Insoluble matters in water : 500 ppm Max - Silica : 100 ppm as SiO2 Max 4 – Packing a- In case of soda: solid New steel drums , tightly closed , suitable for storage , Each one contains 200 – 400 kg b- In case of soda: flakes It should be packed in bags made of Polyethylene, and the weight of each bag should be (25-50) kg. 5 – Delivery : One shipment 6 – Supplied material will be accepted after testing in Homs Refinery Lab to assure its conformity to required specification . 7 – The technical offer shall be contained the technical specification of the offered material , the original manufacture s name , country. 8- The bidder is required to provide the equipment and tools needed for solution to the two solution sites in case the offered material is on the form of flakes. These equipment and tools should be at least: - Two solution tanks of capacity /8/ m3 at least. - Two mixers of suitable capacity. - Two soda pumps of suitable capacity. End |
| --- | --- |

Tel:+963 31 470101(1-2-3)/516401 Fax:+963 31 516410/516411

Email:homs-refine@mail.sy P.O. Box:352/355 Homs-Syria

م . يوسف العلي                                                            م . حسان عبدان                                  ك . علي العكاري